Specification

Magnesium chloride hexahydrate (Ph. Eur., USP, FCC, LM, E 511)

Entspricht den Vorgaben des Europ. Arzneibuches und des US Arzneibuches

Product-No: MGCLH99

Formula: MgCl2 x 6 H2O;

M 203,3g/mol

CAS 7791-18-6

HS-No: 28273100

EG-No: 232-094-6

Storage: RT

Storage class: 10 – 13

Disposal class: 14

| WGK: none Value |
| --- |
| Density (d 20°C / 4°C) | 1,57 |
| Appearance | Fine white crystals |
| Assay | 99,0 – 101% |
| Water | 51,0 – 55,0% |
| Appearance of solution (10%) | clear, colourless |
| Insoluable matters in H2O | max. 0,005% |
| pH | 4,5 – 7,0 |
| Arsenic (As) | < 2 ppm |
| Heavy metals (as Pb) | < 10 ppm |
| Iron (Fe) | < 10 ppm |
| Calcium (Ca) | < 100 ppm |
| Potassium (K) | < 500 ppm |
| Sulphate (SO4) | < 50 ppm |

Bromide (BR)                                             <500ppm

Diese Informationen sind den uns vorliegenden Angaben des Herstellers/Lieferanten

entnommen. Sie entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und sind Durchschnittswerte.

Stand: April 2012

Vertrieb: Merciful Trading e.U. Am Berg 14, A-3903 Echsenbach

Telefon: +43(0) 676 31 00 272, Email:  merciful.trading@wvnet.at, Online: www.merciful-trading.at